10.13.10 Оценка трещин на поверхности бурильных труб

10.13.1 Общие положения

Трещина – это одиночный разрыв на поверхности трубы.

Разрыв должен быть:

а) достаточно длинным, что определяется магнитопорошковой дефектоскопией, или

b) определяем визуально снаружи трубы или же с помощью оптической/УЗ поперечноволновой дефектоскопией   внутренней поверхности трубы.

10.13.10.2 Оценка трещин

Оценка (дальнейшая оценка полученных в результате сканирования данных) осуществляется магнитопорошковой дефектоскопией, визуально или УЗ дефектоскопией согласно списку в п. b). Наружный диаметр, как правило, проверяется первым, поскольку его легче всего инспектировать.

Сперва визуально изучите поверхность, и, если трещины не обнаружено, тогда используйте катушку или магнитное ярмо и магнитный порошок для повторной дефектоскопии на предмет трещин. Если трещина обнаружилась, отбракуйте трубу как металлолом.

Допусков по трещинам нет. Трещина, вне зависимости от глубины, служит основанием для отбраковки трубы. Шлифовка трещины с целью удаления ее следов не допускается. Если на внешнем диаметре трещин не обнаружено, переходите к дефектоскопии внутренней поверхности. Для этого проведите, в указанном порядке, визуальную/магнитопорошковую и/или поперечноволновую УЗ дефектоскопию.

а) Визуальная/магнитопорошковая дефектоскопия – очистив область браковки, нанесите магнитный порошок на место предполагаемого дефекта (обычно с помощью неферромагнитного желобка) и дайте напряжение на катушку постоянного тока, расположенную вокруг этого участка, затем вращайте трубу. С помощью хорошего оптического прибора и приемлемого источника света можно сделать качественную оценку трещины.

b) Поперечноволновая УЗ дефектоскопия – используйте клиновые преобразователи с переменным углом ввода ультразвука 2,25 MHz до 5 MHz, от 6,00 до 12,00 (0,25-0,5 дюйма) для возбуждения поперечных волн в дефектоскопируемой трубе. Как правило, угол преломления устанавливается на значении 45°, но обязательно пересечение внутренней плоскости трубы. При сканировании на предмет продольно ориентированных дефектов, клин должен быть выставлен автоматически по отношению к внешней поверхности трубы. Можно использовать либо отдельный портативный дефектоскоп с дисплеем А-типа, либо измерительно-вычислительные приборы, указанные в п. 10.10.5. Настройка должна проводиться согласно требованиям, описанным в п. 10.10.6.

b) Прибор должен быть откалиброван, используя стандарт калибровки в 10.10.5. Калибровка должна соответствовать пункту 10.10.6

d) Область браковки сканируется с учетом применимой ориентировки. При обнаружении  рефлектора, она характеризуется как «двухмерная» или «объемная».

Существуют четыре характерные отличия между УЗ сигналом от трещин и от раковин, что позволяет их отличать.

- Трещина ориентирована поперек, а раковина объемна. Соответственно усталостная трещина отражает сигнал только с двух направлений, в то время, как раковина отражает сигнал со всех направлений.

- Усталостная трещина обычно радиальная. Отражение сигнала от усталостной трещины обычно имеет одну и ту же амплитуду и положение базовой линии с обеих сторон. Раковина никогда не показывает такие характеристики.

Отражение от усталостной трещины обычно дает выраженный чистый сигнал с коротким и  одинаковым временем нарастания и спада.

- Отражение, исходящее от раковины, обычно очень резкое и неравномерное со сравнительно широкой базой.

- В общем, замер толщины стенки может указать на наличие раковин, но усталостная трещина не может быть обнаружена волнами сжатия с поверхности трубы.