МО 2

МО 3

В

Г

Д

Е

Код

ЕВ

МД

ЕН

Н. расх.

КИН

Код загот.

Профиль и размеры

КД

МЗ

НОМЕР

наименование операции

Обозначение документа  АТДП.220198.119 ТП

Код, наименование оборудования

СМ

Пров

Р

УТ

КР

КД

ДН

ОП

КШТ

ТПЗ

ТШТ

Разраб.

Н. контр.

Лист 1

В

Д

Т

М

О

Т

О

В

Д

М

О

В

Л

Г

Д

Т

О

Т

О

Д

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

005 Входной контроль

Стол рабочий

Лупа

Нефольгированный стеклотекстолит

Произвести визуальный осмотр листа нефольгированного диэлектрика на отсутствие механических повреждений и

коррозии

Линейка 0...3000 мм ГОСТ 4.27-75

Штангенциркуль МЦ-150

Проверить геометрические размеры листа диэлектрика в соответствии с ТУ ОЯЩ 503.041-78

010 Резка заготовок

Роликовые ножницы

Тара

Нефольгированный стеклотекстолит листовой СТЭФ.1-2ЛК

Установить лист диэлектрика на столешницу роликовых

ножниц

Установить масштабную линейку на размер в 250 мм

Разрезать лист на полосы

Установить масштабную линейку на размер в 325 мм

Разрезать полосы на заготовки

015 Сверление базовых и монтажных отверстий

Заготовка

Плата печатная АТКП.220198.219

Сверлильный станок С-100

Кондуктор

Установить заготовку в кондуктор для сверления базовых

отверстий

Сверло 3,5 мм ГОСТ 22093-76

Просверлить базовые отверстия по кондуктору

Извлечь заготовку из кондуктора

Станок с ЧПУ Альфа-Z

Ромахин С.Ю.

Т. Контр.       Севастьянова Л.Л.

МК

Взам.

Лист 2

Г

Д

Д

Е

НОМЕР

наименование операции

Обозначение документа  АТДП.220198.119 ТП

Код и наименование оборудования

СМ

Пров

Р

УТ

КР

КД

ДН

ОП

КШТ

ТПЗ

ТШТ

ДУБЛ

Т

О

Т

О

Т

О

В

Д

Л

О

Т

О

В

Д

Л

О

Т

О

М

О

Т

О

Р

О

Т

О

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Штифты установочные

Зажим

Установить заготовку на стол станка по установочным

штифтам, закрепить ее зажимами

Набор сверл ГОСТ 22093-76

Перфолента с программой

Просверлить монтажные отверстия по программе

Тара

Извлечь заготовку из станка, продуть отверстия сжатым

воздухом

020 Механическая зачистка

Линия гидроабразивной очистки ЛГ-901

Заготовка

Установить заготовку в установку

Произвести механическую очистку поверхности заготовки

Тара

Извлечь заготовку из установки

025 Химическая зачистка

Линия химической зачистки и меднения АГ-44

Местная вытяжная вентиляция

Заготовка

Включить вентиляцию

Подготовить линию к работе

Зажим

Установить заготовку в зажимы линии химической очистки

Тринатрийфосфат 12%

Сода кальцинированная техническая

Произвести химическую очистку заготовки

Ванна с проточной водой

Промыть заготовку проточной водой

Температура сушки t=50-60 °C

Высушить заготовку

Тара

Извлечь заготовку из линии

Подл.

МК

Взам.

Лист 3

Г

Д

Д

Е

НОМЕР

наименование операции

Обозначение документа  АТДП.220198.119 ТП

Код и наименование оборудования

СМ

Пров

Р

УТ

КР

КД

ДН

ОП

КШТ

ТПЗ

ТШТ

ДУБЛ

В

Д

Л

Т

О

М

О

М

Р

О

Д

Р

М

О

Д

О

Т

О

В

Д

Л

Т

О

М

О

М

О

Т

О

В

Д

Л

О

Т

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

030 Химическое меднение

Линия АГ-44

Заготовка

Зажим

Установить заготовку в линию

Раствор двухлористого олова, соляной кислоты и металлического

олова

2  Произвести сенсибилизацию поверхности заготовки

Водный раствор двухлористого палладия и аммиака

Время проведения операции t=5-7 минут

3  Произвести активизацию поверхности заготовки

Модуль химического меднения

Время проведения операции t=15-20 мин

Раствор №1 ГОСТ 23770-79

4  Произвести химическое меднение

Модуль промывки

Промыть заготовку

Тара

5  Извлечь заготовку из линии

035 Гальваническая затяжка медью

Линия гальванического меднения АГ-38М

Заготовка

Зажим

Медные аноды

1  Установить заготовку в линию, присоединив ее к выводу

«-» источника, а «+» источника к анодам

Пирофосфат электоролит

2  Произвести гальваническое меднение заготовки

Проточная вода

3  Произвести промывку заготовки

Тара

4  Извлечь заготовку из линии

5  Сушить заготовку на воздухе

040 Нанесение защитного рисунка на пробельные места

Установка нанесения СПФ УНСПФ

Заготовка

1  Установить заготовку в установку УНСПФ для нанесения СПФ

Ламинатор

Подл.

МК

Взам.

Лист 4

Г

Д

Д

Е

НОМЕР

наименование операции

Обозначение документа  АТДП.220198.119 ТП

Код и наименование оборудования

СМ

Пров

Р

УТ

КР

КД

ДН

ОП

КШТ

ТПЗ

ТШТ

ДУБЛ

Р

О

Т

О

Д

Т

О

Т

О

Д

О

Т

М

Р

О

Т

М

О

Т

Р

О

Т

О

В

Д

Л

Т

О

Д

М

О

М

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Температура t=80 °C

2  Нанести СПФ, удалив защитную пленку

Тара

3  Извлечь заготовку из установки

Экспонир 202

Фотошаблон

Технологические кнопки

4  Установить фотошаблон на заготовку, закрепить ее

технологическими кнопками

5  Установить заготовку в вакуумную рамку

6  Произвести экспонирование заготовки

Тара

7  Извлечь заготовку из установки, выдержать 20 мин при желтом

свете

Установка для проявления рисунка модульного типа КМ-4

Модуль загрузки

8  Установить заготовку в установку удалив прозрачную пленку

Модуль проявления

Метилхлороформ

Время проявления t=1-2 мин

9  Произвести проявление защитного рисунка

Модуль промывки

Дистиллированная вода

10  Промыть заготовку водой

Модуль сушки

Температура сушки 45 ... 55 °С

11  Просушить заготовку

Тара

12  Извлечь заготовку из линии

045 Гальваническое меднение

Автоматическая линия гальванического меднения ЛГ-38М

Заготовка

Зажим

1  Установить заготовку в зажим линии

Модуль меднения

Пирофосфатный электролит

2  Произвести гальваническое меднение заготовки

Проточная вода

Подл.

МК

Взам.

Лист 5

Г

Д

Д

Е

НОМЕР

наименование операции

Обозначение документа  АТДП.220198.119 ТП

Код и наименование оборудования

СМ

Пров

Р

УТ

КР

КД

ДН

ОП

КШТ

ТПЗ

ТШТ

ДУБЛ

О

В

Д

Л

М

О

М

О

Т

О

В

Д

Л

Т

О

М

Р

Т

О

Т

М

О

В

Д

Л

Т

М

О

Т

М

О

Т

Р

О

Т

О

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

3  Произвести промывку заготовки

050 Гальваническое покрытие припоем

Автоматическая линия гальванического меднения АГ-38М

Заготовка

Припой олово-свинец ПОС-61 ГОСТ 21931-78

1  Произвести гальваническое покрытие припоем заготовки

Проточная вода

2  Промыть заготовку

Тара

3  Извлечь заготовку из линии

055 Удаление защитного рисунка

Автоматическая линия модульного типа КМ-4

Заготовка

Модуль загрузки

1  Установить заготовку в линию

Раствор хлористого метилена

Давление Р = 0,3 . . . 0,4 МПа

Модуль удаления защитного рисунка

2  Произвести удаление защитного рисунка с пробельных мест

Модуль промывки

Проточная вода

3  Промыть заготовку

060 Травление меди с пробельных мест

Автоматическая линия модульного типа КМ-4

Заготовка

Модуль щелочного травления

Хлорная медь СиСl2

1  Произвести травление меди с пробельных мест

Модуль промывки

Проточная вода

2  Промыть заготовку

Модуль сушки

Температура сушки 45 ... 55 °С

3  Просушить заготовку

Тара

4  Извлечь заготовку из линии

Подл.

МК

Взам.

Лист 6

Г

Д

Д

Е

НОМЕР

наименование операции

Обозначение документа  АТДП.220198.119 ТП

Код и наименование оборудования

СМ

Пров

Р

УТ

КР

КД

ДН

ОП

КШТ

ТПЗ

ТШТ

ДУБЛ

О

В

Д

Л

Т

О

Т

Р

О

Т

О

В

Д

Л

Т

О

Т

О

В

Л

Г

Д

Т

О

Т

О

Т

В

Д

Г

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

5  Проверить качество травления. Не должно быть

непротравленных мест

065 Оплавление припоя

Линия оплавления припоя УОПП-901

Заготовка

Модуль загрузки

1  Установить заготовку в установку

Модуль оплавления

Температура оплавления t=245...250 °C

2  Произвести оплавление припоя

Тара

Хлопчатобумажные перчатки

3  Извлечь заготовку из установки

070 Обработка по контуру

Пресс для обработки плат по контуру К-2324

Заготовка

Штамп

1 . Вставить заготовку в штамп пресса

2. Произвести обработку платы по контуру

Тара

3 . Извлечь печатную плату из пресса

075 Сверление крепежных отверстий

Плата печатная

Плата печатная АТКП.220198.219

Сверлильный станок С- 100

Кондуктор

1  Установить заготовку в кондуктор для сверления крепежных

отверстий

Сверло 5 мм ГОСТ 22093-76

2  Просверлить крепежные отверстия по кондуктору

3  Извлечь заготовку из кондуктора

Тара

080 Контроль по ТУ

Стол рабочий

Чертеж ПП АТКП.220198.219

Подл.

МК

Взам.

Лист 7

Г

Д

Д

Е

НОМЕР

наименование операции

Обозначение документа  АТДП.220198.119 ТП

Код и наименование оборудования

СМ

Пров

Р

УТ

КР

КД

ДН

ОП

КШТ

ТПЗ

ТШТ

ДУБЛ

Т

Л

О

Т

О

Т

О

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Лупа

Печатная плата

1  Произвести визуальный осмотр платы на отсутствие

механических повреждений и коррозии

2  Проверить визуально печатные проводники на соответствие

чертежу ПП

Штангенциркуль ШЦ-150

3  Проверить габаритные установочные параметры ПП

Электростенд

4  Проверить электрические параметры ПП

Подл.